附件
河南强耐新材股份有限公司工业固体废物

资源综合利用评价项目（2025年度）
	公司名称
	第三方机构名称
	综合利用固废种类
	综合利用固废数量
	单位
	综合利用产品名称

	河南强耐新材股份有限公司
	河南省能碳研究院有限公司
	电石渣
	10,727.88
	吨
	砖、砂浆

	
	
	粉煤灰
	806,934.72
	吨
	砖、砂浆、掺合料

	
	
	氟石膏
	1,415.75
	吨
	砖、砂浆

	
	
	炉渣
	116,044.65
	吨
	砖、砂浆

	
	
	脱硫石膏
	17,625.38
	吨
	砂浆、掺合料

	
	
	尾矿废渣
	66,758.65
	吨
	砂浆

	
	
	河道淤沙
	8,385.96
	吨
	砂浆

	
	
	建筑垃圾
	83.82
	吨
	砂浆




