雪地靴产品质量孟州市监督抽查实施细则

本细则适用孟州市市场监督管理局组织的雪地靴产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

2.检验依据

**表1 成人和儿童雪地靴**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 3 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 4 | 帮面材料低温耐折性能 | QB/T 2224-2012 |
| 5 | 衬里和内垫耐磨擦色牢度 | QB/T 2790-2006  QB/T 2882-2007 |
| 6 | 防寒性能 | GB/T 21284-2007 |
| 7 | 防滑性能 | GB/T 3903.6 |
| 8 | 微孔底压缩变形 | HG/T 2876-2009 |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料含量 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005 |
| 10 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |

**表2 成人雪地靴（皮鞋）**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 异味 | QB/T 1002-2015 |
| 2 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 3 | 外底与外中底黏合强度 | GB/T 21396-2008 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002-2015 |
| 5 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 6 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 7 | 跟面耐磨性能 | GB/T 26703-2011 |
| 8 | 鞋跟结合力 | GB/T 11413-2015 |
| 9 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4-2008 |
| 10 | 衬里和内垫材料的耐磨擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 11 | 勾心 | GB 28011 |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009  GB/T 19942-2005 |
| 13 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |

**表3婴幼儿雪地靴**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 可分解有害芳香胺染料含量 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |

**表4 儿童雪地靴（儿童皮鞋）**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 2 | 剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2008 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396-2008 |
| 5 | 衬里和内垫耐磨擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 6 | 安全性能 | GB30585-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

**3.1依据标准**

QB/T 4556-2013 雪地靴

QB/T 1002-2015 皮鞋

QB/T 2880-2016 儿童皮鞋

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**3.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。